表1水泥化学组成(%)

Table 1.2 Chemical composition of cement (%)

| 氧化物 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | K2O | MgO | Na2O | SO3 | SiO2 | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P·I 52.5 | 4.20 | 63.63 | 3.89 | 0.38 | 2.15 | 0.34 | 2.05 | 17.37 | 0.26 |

表2水泥矿物相组成(%)

| 矿物相 | C3S | C2S | C3A | C4AF | K2SO4 | CaSO4·2H2O | CaSO4·1/2H2O | CaSO4 | CaCO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P·I 52.5 | 61.8 | 8.6 | 1.7 | 16.2 | 0.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.5 |

表3 粉煤灰化学组成 (%)

| 氧化物 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | K2O | MgO | Na2O | SO3 | SiO2 | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉煤灰 | 41.56 | 4.16 | 4.93 | 0.67 | 0.42 | 0.012 | 0.78 | 43.45 | 1.85 |

试件：水灰比0.3，掺入30%粉煤灰的水泥净浆，标准养护28d后放入溶液中侵蚀

试件大小：直径5mm，厚3mm的圆片，5g左右

侵蚀溶液（溶液体积1L）：

- 水

- 70g/L的NaCl溶液

- 10 g/L的Na2SO4+70 g/L的NaCl复盐溶液

环境：

- 纯浸泡

- 1.2Mpa水压